ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СЕНСОР»

# Ген. директор: Л.Б.Вериго, тел. (812) 325-02-62

Главный конструктор: Л.В.Румянцева,

E-mail: info@sensorspb.ru (http://hall.sensorspb.ru)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ХОЛЛА (11.01.2011 г.)

Цены указаны без учета НДС

| № | Тип | Номинальный ток, мА | Рабочая тем-пература,(С | Вход., выход. сопротив., Ом | Габаритные размеры, мм | Размеры чувствит. зоны, мм | Остаточное напряжение, мкВ | Магнитная чувствит., мкВ/мТл | Темп.коэф. магн.чув-ствит., %/(С | Темпер.коэф.остат.напр., мкв/(С | Коэфф. нели-нейности, % | Область применения | Цена, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ИМ101А | 80 | -10/+70 | <10 | 11,5х10х0,9 | 0,4х0,12 | <200 | >300 | <0,8 | <5 | - | В бесконтактных датчиках тока, напряжения, мощности | 300-00 |
| 2 | ИМ101А1 | 80 | -10/+70 | <10 | 9х10х0,9 | 0,4х0,12 | <200 | >300 | <0,8 | <5 | - |  | 300-00 |
| 3 | ИМ102А-1 | 100 | -60/+100 | <15 | 3х3х0,6 | 1,6х0,5 | <100 | >500 | <0,5 | <5 | <2 | В качестве первичных измерительных | 300-00 |
| 4 | ИМ102Б-1 | 100 | -60/+100 | <15 | 3х3х0,6 | 1,6х0,5 | <50 | >200 | <0,2 | <5 | <1 | преобразователей в приборах | 300-00 |
| 5 | ИМ102А1-1 | 100 | -60/+100 | <15 | 2х2х0,6 | 0,8х0,25 | <150 | >500 | <0,5 | <5 | <2 | для измерения магнитной индукции, | 300-00 |
| 6 | ИМ102Б1-1 | 100 | -60/+100 | <15 | 2х2х0,6 | 0,8х0,25 | <75 | >200 | <0,2 | <5 | <1 | в установках для измерения параметров | 300-00 |
| 7 | ИМ102А2-1 | 100 | -60/+100 | <15 | 1,5х1,5х0,6 | 0,6х0,2 | <200 | >500 | <0,5 | <5 | <2 | магнитных материалов, в измерителях | 330-00 |
| 8 | ИМ102Б2-1 | 100 | -60/+100 | <15 | 1,5х1,5х0,6 | 0,6х0,2 | <100 | >200 | <0,2 | <5 | <1 | топографии поля магнитных систем, | 330-00 |
| 9 | ИМ103А-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 1,6х0,5 | <30 | >100 | <0,01 | <2 | <0.5 | в приборах для измерения линейных | 330-00 |
| 10 | ИМ103А1-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 0,8х0,25 | <30 | >100 | <0,01 | <2 | <0.5 | и угловых перемещений | 330-00 |
| 11 | ИМ103А2-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 1,5х1,5х0,6 | 0,6х0,2 | <50 | >100 | <0,01 | <2 | <0.5 |  | 330-00 |
| 12 | ИМ103А3-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,4х0,12 | <100 | >100 | <0,01 | <2 | <0.5 |  | 330-00 |
| 13 | ИМ103Б-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 1,6х0,5 | <10 | >50 | <0,005 | <1 | <0.3 |  | 330-00 |
| 14 | ИМ103Б1-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 0,8х0,25 | <10 | >50 | <0,005 | <1 | <0.3 |  | 330-00 |
| 15 | ИМ103Б2-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 1,5х1,5х0,6 | 0,6х0,2 | <20 | >50 | <0,005 | <1 | <0.3 |  | 330-00 |
| 16 | ИМ103Б3-1 | 100 | -60/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,4х0,12 | <50 | >50 | <0,005 | <1 | <0.3 |  | 350-00 |
| 17 | ПХЭ6010А1 | 100 | -60/+100 | <10 | 2х1х0,6 | 0,4х0,12 | <200 | >75 | <0,02 | <2 | <2 | Измерение градиента | 330-00 |
| 18 | ПХЭ6010А2 | 100 | -60/+100 | <10 | 2,5х1,4х0,6 | 0,4х0,12 | <100 | >50 | <0,01 | <2 | <1 | индукции магнитного поля | 250-00 |
| 19 | ПХЭ6010А3 | 100 | -60/+100 | <10 | 2,8х1,6х0,6 | 0,4х0,12 | <50 | >30 | <0,005 | <2 | <0.5 |  | 250-00 |
| 20 | ПХЭ6013 | 50 | -60/+125 | <30 | 0,5х0,5х0,6 | 0,2х0,06 | <300 | >30 | <0,01 | <1 | <0.5 | Измер.индукции в каналах магнитн. систем | 1600-00 |
| 21 | ПХЭ6013А | 50 | -60/+125 | <30 | 0,35х0,35х0,2 | 0,2х0,06 | <300 | >30 | <0,01 | <1 | <0.5 | Измер.индукции в каналах магнитн. систем | 2700-00 |
| 22 | ПХЭ601117А | 100 | -60/+100 | <15 | 8х8х0,6 | 7х3,5 | <100 | >500 | <0,2 | <5 | <5 | В качестве первичных измерительных | 3000-00 |
| 23 | ПХЭ601117Б | 100 | -60/+100 | <15 | 8х8х0,6 | 7х3,5 | <50 | >300 | <0,1 | <5 | <3 | преобразователей в приборах | 3000-00 |
| 24 | ПХЭ601117В | 100 | -60/+100 | <15 | 8х8х0,6 | 7х3,5 | <20 | >200 | <0,05 | <5 | <2 | для измерения магнитной индукции, | 3000-00 |
| 25 | ПХЭ601817А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 8х8х0,6 | 7х3,5 | <30 | >100 | <0,03 | <2 | <2 | в установках для измерения параметров | 3000-00 |
| 27 | ПХЭ601817Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 8х8х0,6 | 7х3,5 | <20 | >80 | <0,02 | <2 | <1.5 | магнитных материалов, в измерителях | 3000-00 |
| 28 | ПХЭ601817В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 8х8х0,6 | 7х3,5 | <10 | >60 | <0,01 | <2 | <1.0 | топографии поля магнитных систем, | 3000-00 |
| 29 | ПХЭ601118А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 8х8х0,6 | 7х3,5 | <30 | >75 | <0,02 | <1 | <1 | в приборах для измерения линейных | 3000-00 |
| 30 | ПХЭ601118Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 8х8х0,6 | 7х3,5 | <20 | >50 | <0,01 | <1 | <0.5 |  | 3000-00 |
| 31 | ПХЭ601118В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 8х8х0,6 | 7х3,5 | <10 | >30 | <0,005 | <1 | <0,3 |  | 3000-00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | ПХЭ602117А | 100 | -60/+100 | <15 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <100 | >500 | <0,2 | <5 | <5 | В качестве первичных измерительных | 350-00 |
| 33 | ПХЭ602117Б | 100 | -60/+100 | <15 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <50 | >300 | <0,1 | <5 | <3 | преобразователей в приборах | 350-00 |
| 34 | ПХЭ602117В | 100 | -60/+100 | <15 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <20 | >200 | <0,05 | <5 | <2 | для измерения магнитной индукции, | 350-00 |
| 35 | ПХЭ602817А | 100 | -271,5/+100 | <5 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <30 | >100 | <0,03 | <2 | <2 | в установках для измерения параметров | 350-00 |
| 36 | ПХЭ602817Б | 100 | -271,5/+100 | <5 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <20 | >80 | <0,02 | <2 | <1.5 | магнитных материалов, в измерителях | 350-00 |
| 37 | ПХЭ602817В | 100 | -271,5/+100 | <5 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <10 | >60 | <0,01 | <2 | <1.0 | топографии поля магнитных систем, | 350-00 |
| 38 | ПХЭ602118А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <30 | >75 | <0,02 | <2 | <1 | в приборах для измерения линейных | 350-00 |
| 39 | ПХЭ602118Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <20 | >50 | <0,01 | <1 | <0,5 |  | 350-00 |
| 40 | ПХЭ602118В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 3х3х0,6 | 2х0,5 | <10 | >30 | <0,005 | <1 | <0,3 |  | 350-00 |
| 41 | ПХЭ603118А | 100 | -271,5/+100 | <15 | 2х3х0,6 | 0,1х0,05 | <100 | >100 | <0,01 | <2 | <1 |  | 400-00 |
| 42 | ПХЭ605817А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <30 | >100 | <0,03 | <2 | <2 |  | 350-00 |
| 43 | ПХЭ605817Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <20 | >80 | <0,02 | <2 | <1.5 |  | 350-00 |
| 44 | ПХЭ605817В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <10 | >60 | <0,01 | <2 | <1 |  | 350-00 |
| 45 | ПХЭ605118А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <30 | >75 | <0,02 | <1 | <2 |  | 350-00 |
| 46 | ПХЭ605118Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <20 | >50 | <0,01 | <1 | <1.5 |  | 350-00 |
| 47 | ПХЭ605118В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х2х0,6 | 1х0,25 | <10 | >30 | <0,005 | <1 | <1 |  | 350-00 |
| 48 | ПХЭ606117А | 100 | -60/+100 | <15 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <200 | >500 | <0,2 | <5 | <5 |  | 380-00 |
| 49 | ПХЭ606117Б | 100 | -60/+100 | <15 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <100 | >300 | <0,1 | <5 | <3 |  | 380-00 |
| 50 | ПХЭ606117В | 100 | -60/+100 | <15 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <50 | >200 | <0,05 | <5 | <2 |  | 380-00 |
| 51 | ПХЭ606817А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <50 | >100 | <0,03 | <2 | <2 |  | 380-00 |
| 52 | ПХЭ606817Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <30 | >80 | <0,02 | <2 | <1 |  | 380-00 |
| 53 | ПХЭ606817В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <20 | >60 | <0,01 | <2 | <0.5 |  | 380-00 |
| 54 | ПХЭ606118А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <50 | >75 | <0,02 | <2 | <2 |  | 380-00 |
| 55 | ПХЭ606118Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <30 | >50 | <0,01 | <2 | <1 |  | 380-00 |
| 56 | ПХЭ606118В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 2х1,5х0,6 | 0,5х0,15 | <20 | >30 | <0,005 | <2 | <0.5 |  | 380-00 |
| 57 | ПХЭ607817А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <100 | >100 | <0,03 | <2 | <2 |  | 400-00 |
| 58 | ПХЭ607817Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <75 | >80 | <0,02 | <2 | <1.5 |  | 400-00 |
| 59 | ПХЭ607817В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <50 | >60 | <0,02 | <2 | <1 |  | 400-00 |
| 60 | ПХЭ607118А | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <100 | >75 | <0,02 | <2 | <2 |  | 400-00 |
| 61 | ПХЭ607118Б | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <75 | >50 | <0,01 | <2 | <1 |  | 400-00 |
| 62 | ПХЭ607118В | 100 | -271,5/+100 | <10 | 1х1х0,6 | 0,5х0,15 | <50 | >30 | <0,005 | <2 | <0.5 |  | 400-00 |
| 63 | ПХЭ607118А1 | 100 | -271,5/+100 | <15 | 1х1х0,6 | 0,1х0,05 | <100 | >100 | <0,1 | <2 | <1 |  | 400-00 |
| 64 | ПХЭ607118Б1 | 100 | -271,5/+100 | <15 | 1х1х0,6 | 0,1х0,05 | <50 | >50 | <0,02 | <2 | <1 |  | 400-00 |
| 65 | ПХЭ607118А5 | 100 | -271,5/+100 | <50 | 5х2х0,6 | 0,8х0,25 | <100 | >100 | <0,05 | <2 | <1 | Точные измер. Топографии магн.индукции | 1000-00 |
| 66 | ПХЭ607118А20 | 100 | -60/+100 | <50 | 20х1х0,6 | 0,4х0,25 | <100 | >50 | <0,005 | <2 | <2 | постоянн. магн.полей с интервалом 1мм | 5000-00 |
| 67 | ПХЭ61А1 | 30 | -60/+100 | <50 | 1,5х1,5х0,6 | 0,4х0,25 | <200 | >300 | <0,03 | <5 | <5 | В качестве первичных измерительных | 300-00 |
| 68 | ПХЭ61Б1 | 30 | -60/+100 | <50 | 1,5х1,5х0,6 | 0,4х0,25 | <150 | >200 | <0,03 | <5 | <5 | преобразователей | 300-00 |
| 69 | ПХЭ61А | 30 | -60/+100 | <50 | 6х4х0,5 | 0,4х0,12 | <300 | >300 | <0,03 | <5 | - | В датчиках тока, мощности, | 300-00 |
| 70 | ПХЭ61Б | 30 | -60/+100 | <50 | 6х4х0,5 | 0,4х0,12 | <200 | >200 | <0,03 | <5 | - | напряжения | 300-00 |
| 71 | ПХИ312 | 1-3 | -10/+125 | <5000 | 3х3х1,5 | - | - | >400ВхА/Т | <0,5 | <50 | - | В системах автоматического управления | 80-00 |
| 72 | ПХИ313 | 1-3 | -10/+70 | (2000 | 1,5х3х1,2 | - | - | >150ВхА/Т | (0,1 | (0,05 | - | и контроля режимов работы агрегатов | 90-00 |
| 73 | ПХИ611 | 1-3 | -10/+55 | 600-1200 | 3х3х1,7 | - | - | >1000ВхА/Т | <0,1 | <50 | - | и механизмов, в робототехнике | 100-00 |

Тип материала: ПХИ312, ПХИ313 – nGaAs-iGaAs; остальные – nInSb-iGaAs.Позиции №№ 1, 2, 67…71 – в корпусе, №№ 3…66 – кристалл с проволочными выводами ( 200 мм.

Доставка партии свыше 10 штук за счет  Изготовителя.